附件

乾陵台GNSS观测墩建设项目建设技术要求

一、建设任务

建设GNSS观测墩1个。

二、施工要求

（一）技术依据

地震台站建设规范 全球导航卫星系统基准站 DB/T 19-2020。

（二）观测墩建设技要求

1.地下部分开挖约8.5m，开挖到基岩后，先清理基岩表面的风化层然后再向下开凿0.5米，在基岩上凿出2.0m*2.0m矩形坑，坑内基岩面需凿平，在坑内凿平的基岩面上打8个0.4m深的钢筋植入孔。观测墩采用混凝土浇筑，一次性连续浇注完成。并预埋强制归心标志和水准标志。

2.GNSS观测墩，地上4.5m，地下约8.5m。±0.00~3.50m部分平面呈圆形，直径为0.50m，3.50~4.50m部分平面呈圆形，直径为0.38m，地下部分平面呈矩形，边长为1.0m，观测墩底部基础平面呈矩形，长*宽=2.0m*2.0m，基础厚度为0.40m，观测墩混凝土等级为C30。钢筋配置及规格见附图。

3.观测墩地上部分外裹一层304不锈钢保护层。304不锈钢为1.0mm厚板材，使用304不锈钢焊丝，保证钢板平整无缝隙，焊点牢固光滑。不锈钢板内衬防火保温棉，观测墩顶部到底部使用50镀锌管作为天线线管，线管在不锈钢板内侧。

（三）施工要点说明

1.竖筋使用时在距上端100mm处，向一侧弯成“∩”形弯；此外，足筋下端300mm处向外弯成“L”形弯。除足筋外，其余竖筋应插入基岩或基坑底部土层。

2.观测墩墩体地面应埋设水准标志。

3.观测墩墩体地面北侧应刻注指北线、建墩日期等字样。

4.观测墩应用钢筋混凝土现场连续浇筑，并使用机械振捣夯实混凝土，施工要点如下：

①水须采用清洁的淡水。

②钢筋逐层捆扎，混凝土一次性连续浇注完成，浇注过程中逐层利用振捣棒充分捣固，按设计要求埋设标志预埋件和水准标志，浇注模板内壁贴膜，保证拆模板后观测墩面光洁。

③调制混凝土，须先将砂、石洗净，石子采用级配合格的5-40mm天然卵石或坚硬碎石，沙子采用中砂。浇灌标石时，须逐层充分捣固。

④拆模时间可根据气温，一般条件下，平均气温在0℃以上时，拆模时间不得少于12h。

⑤观测墩模板由中标方按要求自行准备。

（四）验收标准

项目施工期间，采购人将不定期组织技术人员进行现场检查；工程完工后，采购人将组织竣工验收。验收标准如下。

（1）建站照片齐全、规范。

（2）基坑尺寸、观测墩高度与设计相符。

（3）观测墩墩体应保证垂直，不应有肉眼可觉察的倾斜。

（4）观测墩的固结质量：浇筑墩体时应严格把握混凝土配比和充分振捣以保证混凝土固结质量。在不加外部粉饰的情况下目测观测礅砼应固结致密无裂缝、无明显空洞。观测墩强度使用回弹仪检测，需符合C30混凝土强度要求。

（5）水准测量标志：水准测量标志的埋设数量和方式要与设计相符。

（五）其他要求

工程总费用一次包死。观测墩建设过程中涉及场地清理（土地平整、清除基岩风化层等）、二次搬运费等费用由乙方负责，与施工相关所有费用均包含在总报价中。施工中预埋件应先由甲方书面认定后，乙方方可预埋施工。在施工过程中应采取安全措施，安全施工，发生安全责任事故由乙方自行负责，与甲方无关。对施工图有异议，甲方拥有最终解释权。